| Versuch: | E13 – Hysteresekurve |
| --- | --- |
| Datum: | 21.11.2005 |  | Uhrzeit: | 13:45 – 17:00 Uhr |
| Protokollant: | Martin Wolf |  | Betreuer: | Dipl.-Phys. D. Wagner |
| Mitarbeiter: | Martin Helfrich |  |  |  |

## 1. Aufgabenstellung

- Berechnen Sie die Faktoren  und  unter Verwendung der am Arbeitsplatz gegebenen Größen.

- Für die Frequenz  variieren Sie den Strom und nehmen Sie eine Schar von Hystereseschleifen auf. Aus den Spitzenwerten ermitteln Sie die Neukurve und stellen diese grafisch dar.

- Aus der Neukurve ermitteln Sie punktweise  und stellen es als Funktion von  grafisch dar.

- Nehmen Sie für verschiedene Frequenzen Hystereseschleifen auf. Bestimmen Sie daraus die Verlustarbeit und die mittlere Verlustleistung.

- An einer Schleife aus 1.4. bestimmen Sie die Remanenz und die Koerzitivfeldstärke.

2. Vorbereitung

In diesem Versuch sollen die Hysteresekurven mittels eines Transformators aufgenommen werden.

2.1. Grundsätzlicher Aufbau und Funktionsprinzip des Transformators

Ein Transformator ist oft eine Anordnung von zwei, galvanisch getrennten, Wicklungen auf einem gemeinsamen Eisenkern. Er hat die Aufgabe elektrische Energie über ein magnetisches Wechselfeld aus einem System gegebener Spannung  in ein System gewünschter Spannung  unter Beibehaltung der Frequenz  zu übertragen. Mit den beiden folgenden Grundgesetzen lassen sich die prinzipiellen Vorgänge im Transformator erklären.

- Das Durchflutungsgesetz

Das Umlaufintegral der magnetischen Feldstärke  ist gleich der Summe der vom Umlauf erfassten Ströme .

- Das Induktionsgesetz

Jede zeitliche Änderung des magnetischen Flusses  induziert eine elektrische Spannung , wobei  die Windungszahl der stromdurchflossenen Spule ist.

2.2. Der ideale Transformator

Fließt durch die Primärspule ein Wechselstrom, so wird ein magnetisches Feld  erzeugt, das einen magnetischen Fluss  in der Primärspule verursacht. Durch den Eisenkern wird dieser magnetische Fluss in die Sekundärspule übertragen, wo eine Spannung  induziert wird. Aus dem Induktionsgesetz Gleichung 2.2 lässt sich für den idealen Transformator, d.h.  ist für beide Spulen gleich groß, das Übersetzungsverhältnis  nach Gleichung 2.3 herleiten.

Dies bedeutet eine Spannungstransformation im Verhältnis der beiden Windungszahlen. Das negative Vorzeichen drückt aus, dass bei gleichem Windungssinn der Spulen Primärstrom und Sekundärstrom gegenphasig sind.

Für den idealen Transformator sollen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

- Die Leitfähigkeit des Eisenkerns soll für den magnetischen Fluss ideal, d.h. sehr groß, für Wirbelströme aber Null sein. Dadurch treten keine Eisenverluste (Ummagnetisierungs- und Wirbelstromverluste) auf.

- Die Wicklungsdrähte der Spulen sollen ideal stromleitfähig, d.h. widerstandslos sein. Es treten keine Kupferverluste auf.

- Die Flusskopplung zwischen Primär- und Sekundärspule soll ideal sein, es existieren keine Streuflüsse oder Streuverluste.

Wird an die Primärspule im Leerlauf (Index L), d.h. , eine harmonische Wechselspannung   angelegt, so ist auch der Strom  harmonisch. Hat die Primärspule eine Induktivität , so ergibt sich in komplexer Schreibweise der Zusammenhang nach Gleichung 2.4.

Gleichzeitig wird durch diesen Strom  eine Spannung  induziert, die in jedem Moment nach Gleichung 2.5 der angelegten Spannung  entgegengesetzt gleich groß sein muss.

Mit Gleichung 2.1 und 2.2 folgt aus Gleichung 2.5 die Gleichung 2.6.

Wird an die Sekundärspule ein OHM’scher Widerstand  angeschlossen, so fließt ein Strom , d.h. der Transformator wird belastet (Index B), der selbst ein Magnetfeld  aufbaut. Dieses Sekundärfeld würde den Induktionsfluss verändern, der jedoch durch die Spannung  festgelegt ist und auf Grund der Energieerhaltung konstant bleiben muss. Es muss daher in der Primärspule ein zusätzlicher Strom  fließen, der dort wiederum ein Magnetfeld  erzeugt. Beide Zusatzfelder müssen sich aufheben, wodurch Gleichung 2.7 gilt.

Mit Gleichung 2.1 folgt für die Beträge der Ströme die Gleichung 2.8, d.h. die Ströme  und  sind entgegengerichtet.

Für den gesamten Primärstrom folgt damit die Gleichung 2.9.

Mit Gleichung 2.8 kann Gleichung 2.9 umgeschrieben werden in die Gleichung 2.10.

Wird ein komplexer Lastwiederstand  im Sekundärkreis angenommen, kann Gleichung 2.10 unter Benutzung von Gleichung 2.3 und 2.4 in die Gleichung 2.11 umgeschrieben werden.

2.3. Hysteresekurve

Bei paramagnetischen und diamagnetischen Stoffen ist die Permeabilitätszahl  eine Materialkonstante und für die magnetische Induktion gilt die Gleichung 2.12.

Bei ferromagnetischen Stoffen hingegen wird die magnetische Induktion wesentlich durch die Ausrichtung von Elementarmagneten (WEISS’sche Bezirke) bestimmt. In diesem Fall ist sie nicht nur von der Feldstärke , sondern auch von der „Vorgeschichte“ des Materials abhängig,  ist hier also keine Materialkonstante. Wird der Zusammenhang zwischen Induktion  und Feldstärke  grafisch dargestellt, entsteht ein geschlossener Kurvenzug (Hysteresekurve). Beim Erhöhen der Feldstärke hat die Induktion andere Werte als beim Verkleinern der Feldstärke (vgl. Abbildung 2.1).

Abb. 2.1: Hysteresekurve für einen magnetisch weichen (a) und einen magnetisch harten Werkstoff (b)

In Abbildung 2.1a ist zum Entmagnetisieren nur eine betragsmäßig geringe Gegenfeldstärke  (Koerzitivfeldstärke) erforderlich, man bezeichnet diesen Werkstoff als „magnetisch weich“. Bei großem Betrag der Koerzitivfeldstärke Abbildung 2.1b spricht man von einem „magnetisch harten“ Werkstoff. Bei  bleibt eine magnetische Induktion  (Remanenz) erhalten, die erst durch ein entgegengesetztes Feld  aufgehoben werden kann. Für genügend große Feldstärken nähert sich die magnetische Induktion einer Sättigung .

Die Aufnahme der Hysteresekurven, die grafische Darstellung der Kurven und deren Integration erfolgt mit dem PC-Messwerterfassungssystem CASSY. Dazu wird eine Schaltung gemäß Abbildung 2.2 verwendet.

Abb. 2.2: Verwendete Schaltung

An den Eingang B wird das zu  proportionale Spannungssignal angelegt. Für die magnetische Feldstärke einer Spule gilt die Gleichung 2.13, wobei  die Windungszahl der Primärspule,  der Strom durch die Primärspule,  die Länge der Spule,  der Widerstand im Messkreis,  die Messspannung über  am Eingang B und  die Konstante zur Berechung von H ist.

Am Eingang C wird ein zur magnetischen Induktion  proportionales Spannungssignal angelegt, welches durch Integration mit einem -Glied gewonnen wird.

Ausgehend vom Induktionsgesetz Gleichung 2.14 erhält man die Gleichung 2.15, wobei  die Kondensatorspannung am Eingang C,  der Widerstand des Integrators,  die Windungszahl der Sekundärspule,  die Fläche der Spule und  die Konstante zur Berechnung von  ist.

Für die mittlere Leistung, die bei der periodischen Ummagnetisierung im Eisen als Wärme verloren geht, gilt die Gleichung 2.16, wobei  das Volumen des Eisenkerns und  die Frequenz des Wechselstromes ist.

3. Durchführung des Experimentes, Messwerte

Für den Versuch wird eine Schaltung gemäß Abbildung 2.2 verwendet.

3.1. Berechnung der Faktoren  und

Als Erstes sollen die Faktoren  und  aus den am Arbeitsplatz gegebenen Größen (vgl. Tabelle 3.1.1) nach den Gleichungen 2.15 und 2.13 berechnet werden.

Tab. 3.1.1: Gegebene Größen am Arbeitsplatz

| Größe | Wert mit Einheit |
| --- | --- |
| Länge der Spule |  |
| Fläche der Spule |  |
| Eisenkernvolumen |  |
| Primärwindungszahl |  |
| Sekundärwindungszahl |  |
| Primärwiderstand |  |
| Sekundärwiderstand |  |
| Kapazität |  |

Für die Faktoren  und  ergeben sich somit folgende Werte:

3.2. Ermittelung der Neukurve

Zur Ermittelung der Neukurve soll für  der Primärstrom variiert und die jeweilige Hysteresekurve aufgenommen werden. Aus den aufgenommen Kurven sollen schließlich die Werte für  und  im Punkt  (Spitzenpunkt) bestimmt werden, um daraus die Neukurve ermitteln zu können. Zudem soll für jeden Spitzenpunkt nach Gleichung 2.12 der Wert für  berechnet werden. Die Tabelle 3.2.1 zeigt die Messwerte.

Tab. 3.2.1: Messwerte – Neukurve

| 20 | 89 | 0,06 | 536,7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 115 | 0,10 | 692,3 |
| 40 | 157 | 0,14 | 709,9 |
| 50 | 209 | 0,22 | 838,1 |
| 60 | 259 | 0,30 | 922,2 |
| 70 | 297 | 0,38 | 1018,6 |
| 80 | 340 | 0,46 | 1077,1 |
| 90 | 378 | 0,57 | 1200,5 |
| 100 | 389 | 0,56 | 1146,1 |

3.3. Verlustarbeit und mittlere Verlustleistung

Für verschiedene Frequenzen sollen die Hystereseschleifen bei konstantem Primärstrom aufgenommen und daraus durch Integration die Verlustarbeit bestimmt werden. Die mittlere Verlustleistung berechnet sich schließlich mittels Gleichung 2.16. Die Tabelle 3.3.1 zeigt die Messwerte.

Tab. 3.3.1: Messwerte – Verlustarbeit und mittlere Verlustleistung

| 40 | 60 | 37 | 0,067 |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | 60 | 37 | 0,075 |
| 50 | 60 | 39 | 0,088 |
| 55 | 60 | 39 | 0,097 |
| 60 | 60 | 40 | 0,108 |

3.4. Remanenz und Koerzitivfeldstärke

Für die Frequenz  aus 3.3. soll aus deren Hysteresekurve die Remanenz  und die Koerzitivfeldstärke  ermittelt werden. Es folgt:

4. Auswertung

4.1. Neukurve

Aus den Messwerten aus Tabelle 3.2.1 soll nun die Neukurve grafisch dargestellt werden. Das Diagramm 4.1.1 zeigt diese.

Diagramm 4.1.1: Neukurve

Man kann deutlich erkennen, dass die Neukurve einer Parabel gleicht.

4.2. Permeabilitätszahl als Funktion von der magnetischen Feldstärke

Die Permeabilität soll nun als Funktion von der magnetischen Feldstärke  mit den Messwerten aus Tabelle 3.2.1 grafisch dargestellt werden. Das Diagramm 4.2.1 zeigt dies.

Diagramm 4.2.1: Permeabilitätszahl als Funktion der magnetischen Feldstärke

Man sieht, dass die Permeabilitätszahl ein Maximum erreicht. Was man in diesem Diagramm allerdings nicht sieht, ist die Tatsache, dass bei hohen magnetischen Feldstärken die Permeabilitätszahl wieder kleiner wird und sich der magnetischen Feldkonstante  annähert.

5. Zusammenfassung

Bei diesem Experiment konnten die Hysteresekurven eines Transformators bei verschiedenen Primärströmen und Primärstromfrequenzen aufgenommen und ausgewertet und die Neukurve ermittelt werden.

Für die Transformator-Hysteresekurven-Konstanten  und  wurden für den in diesem Versuch verwendeten Transformator folgende Werte ermittelt:

Für unterschiedliche Primärstromfrequenzen wurde die Verlustarbeit und die mittlere Verlustleistung ermittelt. Für die Frequenz  wurde folgende Remanenz  und Koerzitivfeldstärke  ermittelt:

Unterschrift, Martin Wolf <martin.wolf@hrz.tu-chemnitz.de>, 22.11.2005